053645-TSE-01/01no.lu TS EN 13180 standardına göre Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi

Yalıtımsız PVC

Ø 102 – 305 mm

Hava sızdırmazlık sınıfı: C

Pozitif basınç dayanımı: 3000 Pa

KAPSAM Bu şartları sağlayan ve TSE belge/markasının kullanılacağı ürünlerin listesi

PVCAFS

PVCAFS.F

PVCAFS-HEAVY

PVCAFS.F-HEAVY

PVCAFS.M

PVCAFS.M1