| SONOAFS-ALU 50 mm(Ø 127mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 21,6 | 26,2 | 32,1 | 30,3 | 35,2 | 29,3 | 14,2 | 12,4 | 1m | 24,1 | 18,8 | 15,7 | 13,2 | 13,3 | 15,7 | 18,4 | 24,7 |

| SONOAFS-ALU 50 mm (Ø 160mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 19,1 | 27,6 | 25,5 | 26,6 | 33,2 | 20,4 | 11,7 | 9,7 | 1m | 23,4 | 17,3 | 14,9 | 12,3 | 12,9 | 15,9 | 18,6 | 24,3 |