| SONOAFS-NW (50 mm insulation) (Ø82 mm & Ø102 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1,2 m | 1,4 | 23,2 | 32,0 | 42,5 | 41,5 | 42,6 | 57,9 | 50,6 | 1,2 m | 3,7 | 19,0 | 28,5 | 36,4 | 36,5 | 40,7 | 40,6 | 34,6 |

| SONOAFS-NW (50 mm insulation) (Ø127 mm & Ø152 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1,2 m | 6,7 | 22,7 | 36,4 | 33,4 | 34,6 | 38,9 | 31,6 | 24,5 | 1,2 m | 8,9 | 25,8 | 30,7 | 28,2 | 30,6 | 33,0 | 26,2 | 19,7 |

| SONOAFS-NW (50 mm insulation) (Ø160 mm & Ø180 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1,2 m | 7,2 | 22,5 | 28,3 | 25,6 | 27,9 | 32,0 | 23,4 | 16,3 | 1,2 m | 13,6 | 25,7 | 27,2 | 21,9 | 20,7 | 25,0 | 17,0 | 13,9 |

| SONOAFS-NW (50 mm insulation) (Ø203 mm & Ø254 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1,2 m | 12,3 | 22,0 | 23,5 | 22,2 | 25,5 | 26,4 | 14,7 | 12,3 | 1,2 m | 8,2 | 16,5 | 17,6 | 19,0 | 24,3 | 18,5 | 7,6 | 6,0 |

| SONOAFS-NW (50 mm insulation) (Ø315 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 m | 8,6 | 14,9 | 15,5 | 14,6 | 19,3 | 16,4 | 5,6 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |